Szczegółowe Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych

| Nazwa zamówienia: | Remonty dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola w 2010 roku. |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego: | Drogi na terenie gminy Lesznowola |
| --- | --- |

| Numer specyfikacji | SST 1 |
| --- | --- |

| Grupa robót: | 452, |
| --- | --- |

| Klasy robót: | 4523, |
| --- | --- |

| Kategorie robót: | 45233, |
| --- | --- |

| Nazwa i adres zamawiającego: | Urząd Gminy Lesznowola ul. GRN 60 05-530 Lesznowola |
| --- | --- |

Podstawa prawna niniejszego dokumentu: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe odnoszące się do wykonania i odbioru robót w ramach zadania:

Remonty dróg o nawierzchni nieulepszonej na terenie gminy Lesznowola w 2010 roku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu przepisów technicznych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót zgodnych z CPV podanym na stronie tytułowej  w ramach przedmiotowego zadania.

1.4. Materiały

Wykonawca do realizacji zamówienia pozyska materiały (tłuczeń i kliniec kamienny lub betonowy, destrukt asfaltowy, emulsja asfaltowa, pospółka, humus, niespoisty przepuszczalny grunt mineralny na uzupełnienia dróg gruntowych), nasiona traw należytej jakości, gwarantujące osiągnięcie oczekiwanego celu.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1 Równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg o nawierzchni gruntowej – jednostka: 1m2 profilowanej powierzchni

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wzruszenie nawierzchni gruntowej z przemieszczaniem urobku;

- ścięcie i uzupełnienie nierówności;

- uzupełnienie głębokich lokalnych zaniżeń materiałem zbliżonym do miejscowego;

- uzyskanie spadku poprzecznego o wartości 3-4%;

- ręczne usunięcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza;

- zagęszczanie walcem samojezdnym za każdym przejazdem równiarki.

Celem robót jest uzyskanie równej nawierzchni gruntowej, z której wody opadowe odprowadzane są poza pas jezdny. W przypadku zawyżonych poboczy należy przewidzieć konieczność wykonania rowków odprowadzających wodę.

Wykonawca do realizacji zamówienia (uzupełnienia głębokich lokalnych zaniżeń) pozyska materiał miejscowy lub zbliżony do miejscowego, niespoisty, o parametrach umożliwiających rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie. Rodzaj zastosowanego materiału należy  uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego. Konieczność uzupełnienia nawierzchni warstwą o średniej grubości 10cm nie przekroczy 1% łącznej powierzchni robót.

Należy uwzględnić, że w ok. 5% robót konieczne będzie nawilżenie gruntu gwarantujące poprawne wykonanie zadania.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.2 Mechaniczne ścianie poboczy, grubość warstwy ścinanej do 10 cm, wraz z wywiezieniem ścinki – jednostka: 1m2 regulowanej powierzchni pobocza.

Zadanie polega na ścięciu pobocza w taki sposób, by przywrócić poboczu spadek poprzeczny wynoszący min. 5 %. W przypadku bardzo złego stanu technicznego jezdni, o wyborze sposobu ścinania decydować będzie osiągnięcie celu – odprowadzenie wody z jezdni. Na żadnej części jezdni nie może się gromadzić woda opadowa.  Na skutek  ścinania poboczy nie może zmniejszyć się przekrój rowu odwadniającego przy drodze, jeśli on istnieje. Materiał ze ściętego pobocza należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce pasa drogowego (wraz z właściwym wyprofilowaniem i zagęszczeniem) będzie realizowane w ramach środków finansowych  przewidzianych za ścinanie pobocza, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej ścinania. Wywóz gruntu poza pas drogowy objęty robotami także należy skalkulować w cenie jednostkowej ścinania.

W ramach zlecenia na ścinanie poboczy należy wykonać, bez dodatkowego wynagrodzenia, roboty porządkowe w celu poprawy estetyki drogi na miejscu robót – włącznie z ręcznym wyrównaniem pobocza (jeśli jest taka konieczność), zagęszczeniem pobocza, jeśli wykonane roboty zbytnio go naruszyły oraz pozamiataniem jezdni, jeśli praca sprzętu lub roboty przeładunkowe spowodowały jej zabrudzenie. Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować urobek i ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przy rozliczeniu robót będzie uwzględniona rzeczywista średnia grubość warstwy pobocza do ścięcia - jeśli wyniesie ona do 10cm wówczas wynagrodzenie zostanie rozliczone z wykorzystaniem niniejszej pozycji, jeżeli od 10cm do 20cm - wg poz. 2.3.

2.3. Mechaniczne ścinanie poboczy, grubość warstwy ścinanej powyżej 10cm do 20cm, wraz z wywiezieniem ścinki na odkład w rejonie placu budowy (bez wywozu nadmiaru gruntu) – jednostka: 1m2 regulowanej powierzchni pobocza.

Zadanie polega na ścięciu pobocza w taki sposób, by przywrócić poboczu spadek poprzeczny wynoszący min. 5 %. W przypadku bardzo złego stanu technicznego jezdni, o wyborze sposobu ścinania decydować będzie osiągnięcie celu – odprowadzenie wody z jezdni. Na żadnej części jezdni nie może się gromadzić woda opadowa.  Na skutek  ścinania poboczy, nie może zmniejszyć się przekrój rowu odwadniającego przy drodze, jeśli on istnieje. Materiał ze ściętego pobocza należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce pasa drogowego (wraz z właściwym wyprofilowaniem i zagęszczeniem) będzie realizowane w ramach środków finansowych  przewidzianych za ścinanie pobocza, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej ścinania. Wywóz gruntu poza pas drogowy objęty robotami także należy skalkulować w cenie jednostkowej ścinania.

W ramach zlecenia na ścinanie poboczy należy wykonać, bez dodatkowego wynagrodzenia, roboty porządkowe w celu poprawy estetyki drogi na miejscu robót – włącznie z ręcznym wyrównaniem pobocza (jeśli jest taka konieczność), zagęszczeniem pobocza, jeśli wykonane roboty zbytnio go naruszyły oraz pozamiataniem jezdni, jeśli praca sprzętu lub roboty przeładunkowe spowodowały jej zabrudzenie. Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować urobek i ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przy rozliczeniu robót będzie uwzględniona rzeczywista średnia grubość warstwy pobocza do ścięcia -  jeśli wyniesie ona od 10 do 20 cm wówczas wynagrodzenie rozliczone z wykorzystaniem niniejszej pozycji, jeżeli do 10cm – wg poz. 2.3.

2.4   Wykonanie rowów – jednostka: 1m wykonanego rowu

Zadanie polega na wykopaniu rowów przydrożnych o głębokości 60cm, szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5, ze spadkiem dna umożliwiającym należyte funkcjonowanie rowu.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- mechaniczne wykonanie wykopów liniowych ze wstępnym uformowaniem skarp;

- uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o ustalonej wartości;

- ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp;

- regulację pobocza, przy którym znajduje się rów;

- humusowanie warstwą o grubości 5cm z obsianiem trawą

Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować urobek i ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Grunt uzyskany z wykonania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce  do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych  przewidzianych za wykonanie rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej.

Wywóz gruntu poza pas drogowy objęty robotami także należy skalkulować w cenie jednostkowej wykonania rowu.

2.5   Regulacja rowów - jednostka: 1m wyregulowanego rowu

Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków;

- ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp;

- usunięcie zebranego namułu z dna rowu;

- regulację pobocza, przy którym znajduje się rów;

- humusowanie warstwą o grubości 5cm z obsianiem trawą

Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować urobek i ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Materiał uzyskany z pogłębiania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce  do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych  przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej regulacji rowu. Wywóz gruntu poza pas drogowy objęty robotami także należy skalkulować w cenie jednostkowej regulacji rowu.

2.6 Wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem kamiennym - jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie koryta lub, zależnie od warunków, nasypu do 20cm wraz z zagęszczeniem

podłoża i wykonaniem poboczy;

- wywóz urobku lub dostarczenie materiału na nasyp;

- wykonanie warstwy odsączającej o grubości 20cm;

- wykonanie warstwy wzmacniającej o grubości 15cm z kruszywa kamiennego frakcji

ok. 5-65, z wymaganym zaklinowaniem, zamiałowaniem i zagęszczeniem;

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami

o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność uzyskania jednorodnej nawierzchni tłuczniowej o spadku poprzecznym jezdni 3% i poboczy 5%.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.

2.7 Wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem betonowym i kamiennym - jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie koryta lub, zależnie od warunków, nasypu do 20cm wraz z zagęszczeniem

podłoża i wykonaniem poboczy;

- wywóz urobku lub dostarczenie materiału na nasyp;

- wykonanie warstwy odsączającej o grubości 20cm;

- wykonanie wzmocnienia  dwuwarstwowo: warstwa dolna o grubości 10cm z kruszywa betonowego frakcji ok. 30/65, warstwa górna z kamiennego kruszywa łamanego frakcji ok. 5/35 z wymaganym zaklinowaniem, zamiałowaniem i zagęszczeniem;

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami

o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność uzyskania jednorodnej nawierzchni o spadku poprzecznym jezdni 3% i poboczy 5%.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność uzyskania jednorodnej nawierzchni tłuczniowej o spadku poprzecznym jezdni 3% i poboczy 5%.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.

2.8 Wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem - jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie koryta lub, zależnie od warunków, nasypu do 20cm wraz z zagęszczeniem

podłoża i wykonaniem poboczy;

- wywóz urobku lub dostarczenie materiału na nasyp;

- wykonanie warstwy odsączającej o grubości 20cm;

- wykonanie warstwy wzmacniającej o grubości 15cm z destruktu asfaltowego, z

wymaganym zaklinowaniem i zagęszczeniem;

- zagęszczenie, skropienie emulsją i zamiałowanie nawierzchni;

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami

o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność uzyskania jednorodnej nawierzchni tłuczniowej o spadku poprzecznym jezdni 3% i poboczy 5%.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty.

2.9  Renowacja nawierzchni z tłucznia kamiennego - jednostka: 1m3 wbudowanego kruszywa (szerokość jezdni 3,0 – 6,0m).

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- oczyszczenie istniejącej nawierzchni;

- wyznaczenie rzędnych nawierzchni po naprawie,

- wzruszenie po ewentualnym zwilżeniu górnej warstwy;

- uzupełnienie górnej warstwy nawierzchni łamanym materiałem kamiennym z użyciem rozściełacza lub równiarki - nieprzekraczalna średnia grubość warstwy 8cm;

- ewentualne zwilżenie materiału;

- zagęszczenie nawierzchni;

- uzupełnienie i wyregulowanie poboczy;

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia jezdni z zachowaniem spadku poprzecznego o wartości 3%.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

Roboty zostaną rozliczone wg ilości zużytego materiału kamiennego w m3.

2.10  Renowacja nawierzchni z destruktu - jednostka: 1m3 wbudowanego kruszywa (szerokość jezdni 3,0 – 6,0m).

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- oczyszczenie istniejącej nawierzchni;

- wyznaczenie rzędnych nawierzchni po naprawie;

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;

- uzupełnienie górnej warstwy nawierzchni destruktem z użyciem rozściełacza lub

równiarki - nieprzekraczalna grubość warstwy 8cm;

- zagęszczenie, skropienie emulsją i zamiałowanie nawierzchni;

- uzupełnienie i wyregulowanie poboczy;

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia jezdni z zachowaniem spadku poprzecznego o wartości 3%.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

Roboty zostaną rozliczone wg ilości zużytego destruktu w m3.

Szczegółowe Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych

| Nazwa zamówienia: | Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni betonowej na terenie gminy Lesznowola w 2010 roku. |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego: | Drogi na terenie gminy Lesznowola |
| --- | --- |

| Numer specyfikacji | SST 2 |
| --- | --- |

| Grupa robót: | 452, |
| --- | --- |

| Klasy robót: | 4523, |
| --- | --- |

| Kategorie robót: | 45233, |
| --- | --- |

| Nazwa i adres zamawiającego: | Urząd Gminy Lesznowola ul. GRN 60 05-530 Lesznowola |
| --- | --- |

Podstawa prawna niniejszego dokumentu: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe odnoszące się do wykonania i odbioru robót w ramach zadania:

Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni betonowej na terenie gminy Lesznowola w 2010 roku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu przepisów technicznych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót zgodnych z CPV podanym na stronie tytułowej  w ramach przedmiotowego zadania.

1.4. Materiały

Wykonawca do realizacji zamówienia pozyska wyroby betonowe i żeliwne spełniające wymagania art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do ustawy. Wszelkie wyroby opisywane jako „materiał wykonawcy” muszą być właściwej jakości (w przypadku elementów betonowych – wibroprasowane, wpusty i pokrywy studzienek – żeliwne). Wykonawca winien okazać na wezwanie przedstawiciela zamawiającego aprobaty techniczne, certyfikaty lub tp. dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych wyrobów. Jako materiały i wyroby pomocnicze należy stosować kruszywo łamane kamienne, pospółkę, piasek, cement, itp. należytej jakości, właściwe do zapisów części 2 specyfikacji. Jeżeli przewidziane do wykonania roboty będą wymagały zastosowania innych wyrobów i materiałów niż wymienionych w materiałach przetargowych, wykonawca może otrzymać od osoby wskazanej przez zamawiającego polecenie zastosowania innego materiału lub wyrobu. Rozliczenie zastosowania innych materiałów i wyrobów zostanie dokonane w trybie przewidzianym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1 Naprawa chodnika z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 6 cm  (materiał zakupiony przez wykonawcę), jednostka – 1m2 wymienionej nawierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- rozebranie zniszczonego odcinka chodnika,

- posegregowanie wyrobów z rozbiórki,

- wyznaczenie rzędnych chodnika po naprawie,

- zależnie od warunków pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu w granicach do 10cm oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

- uzupełnienie, wyrównanie i zgęszczenie  podbudowy naprawianego chodnika. Jako zasadę przyjmuje się, że chodnik musi mieć podbudowę z pospółki o grubości, po zagęszczeniu min. 8 cm;

- ułożenie nawierzchni chodnika z materiału wykonawcy (kostka powinna być identyczna – kształt i kolor jak wcześniej rozebrana) na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  3cm;

- zagęszczenie;

- wypełnienie szczelin piaskiem,

- uporządkowanie terenu robót, regulacja pobocza, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia chodnika, zachowania spadku poprzecznego nie mniejszego niż 1,5-2%.

Uwaga: należy skalkulować wyłącznie naprawę kostki betonowej, bez naprawy obrzeży, czy naprawy krawężników. Naprawa obrzeży i krawężników jest uwzględniona w kolejnych pozycjach specyfikacji.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.2  Naprawa chodnika z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 6cm (materiał z odzysku), jednostka – 1m2 wymienionej nawierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- rozebranie zniszczonego odcinka chodnika,

- posegregowanie i oczyszczenie wyrobów z rozbiórki,

- wyznaczenie rzędnych chodnika po naprawie,

- zależnie od warunków pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu w granicach do 10cm oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

- uzupełnienie, wyrównanie i zgęszczenie  podbudowy naprawianego chodnika (jako zasadę przyjmuje się, że chodnik musi mieć podbudowę z pospółki o grubości, po zagęszczeniu min. 8 cm;

- ułożenie nawierzchni chodnika z materiału z odzysku na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  3cm;

- zagęszczenie;

- wypełnienie szczelin piaskiem.

- uporządkowanie terenu robót, regulacja pobocza, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia chodnika po ułożeniu, zachowania spadku poprzecznego nie mniejszego niż 1,5-2%.

Uwaga: należy skalkulować wyłącznie naprawę kostki betonowej, bez naprawy obrzeży, czy naprawy krawężników. Naprawa obrzeży i krawężników jest uwzględniona w kolejnych pozycjach specyfikacji.

Osoba wskazana przez zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.3 Naprawa  nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej  o gr. 8 cm (materiał zakupiony przez wykonawcę), jednostka – 1m2 wymienionej nawierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- rozebranie zniszczonego odcinka nawierzchni,

- posegregowanie wyrobów z rozbiórki,

- wyznaczenie rzędnych nawierzchni po naprawie,

- zależnie od warunków pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu w granicach do 10cm oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

- uzupełnienie, wyrównanie, zgęszczenie podbudowy naprawianej nawierzchni. Jako zasadę przyjmuje się, że chodnik musi mieć podbudowę z pospółki o grubości co najmniej 8cm; a jezdnia podbudowę z kruszywa kamiennego łamanego o grubości 20cm.

- ułożenie nawierzchni chodnika lub jezdni z materiału wykonawcy (kostka powinna być identyczna – kształt i kolor - jak wcześniej rozebrana) na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  3cm;

- zagęszczenie;

- wypełnienie szczelin piaskiem;

- uporządkowanie terenu robót, regulacja poboczy, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia chodnika lub drogi, zachowania spadku poprzecznego nie mniejszego niż, w przypadku chodnika 1,5-2%, jezdni - 2%.

Uwaga: należy skalkulować wyłącznie naprawę kostki betonowej, bez naprawy obrzeży, czy naprawy krawężników. Naprawa obrzeży i krawężników jest uwzględniona w kolejnych pozycjach specyfikacji.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.4 Naprawa nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej  o gr. 8 cm (z materiału z odzysku), jednostka – 1m2 wymienionej nawierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- rozebranie zniszczonego odcinka chodnika lub jezdni,

- posegregowanie i oczyszczenie wyrobów z rozbiórki,

- wyznaczenie rzędnych nawierzchni po naprawie;

- zależnie od warunków pogłębienie koryta lub uzupełnienie nasypu w granicach do 10cm oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wywóz urobku należy uwzględnić w kalkulacji);

- uzupełnienie, wyrównanie i zgęszczenie podbudowy naprawianego chodnika lub jezdni. Jako zasadę przyjmuje się, że chodnik musi mieć podbudowę z pospółki o grubości co najmniej 8cm; a jezdnia podbudowę z kruszywa kamiennego łamanego o grubości min. 20cm.

- ułożenie nawierzchni chodnika lub jezdni z materiału z odzysku, na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  3cm;

- zagęszczenie;

- wypełnienie szczelin piaskiem;

- uporządkowanie terenu robót, regulacja poboczy, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Planując roboty należy uwzględniać konieczność odwodnienia chodnika lub jezdni, zachowania spadku poprzecznego nie mniejszego niż 1,5 – 2% w przypadku chodnika, a 2% dla jezdni.

Uwaga: należy skalkulować wyłącznie naprawę kostki betonowej, bez naprawy obrzeży, czy naprawy krawężników. Naprawa obrzeży i krawężników jest uwzględniona w kolejnych pozycjach specyfikacji.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.5 Naprawa krawężników betonowych (materiał zakupiony przez wykonawcę) – jednostka: 1m wymienionego krawężnika

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- rozebranie zniszczonego krawężnika i ławy,

- wyznaczenie rzędnych krawężnika po naprawie,

- uzupełnienie, wyrównanie i zagęszczenie podłoża, (ew. pozyskanie i wywóz urobku niezbędnego do regulacji podłoża i pobocza należy uwzględnić w kalkulacji);

- wykonanie ławy z betonu B10 w ilości 0,075m3/m;

- ułożenie krawężnika (materiał wykonawcy) na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  3cm.

- uformowanie i zagęszczenie pobocza wymagane dla właściwej stabilizacji krawężnika;

- uporządkowanie terenu robót, regulacja pobocza, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń, lub zmianie materiału i/lub rodzaju ławy, w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.6  Naprawa krawężników betonowych (materiał z odzysku) - jednostka: 1m wymienionego krawężnika

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- rozebranie i oczyszczenie zniszczonego krawężnika i ławy,

- wyznaczenie rzędnych krawężnika po naprawie,

- uzupełnienie, wyrównanie i zagęszczenie podłoża, (ew. pozyskanie i wywóz urobku niezbędnego do regulacji podłoża i pobocza należy uwzględnić w kalkulacji);

- wykonanie ławy z betonu B10 w ilości 0,075m3/m;

- ułożenie krawężnika (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  3cm.

- uformowanie i zagęszczenie pobocza wymagane dla właściwej stabilizacji krawężnika;

- uporządkowanie terenu robót, regulacja pobocza, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń, lub zmianie materiału i/lub rodzaju ławy, w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy

2.7 Naprawa obrzeży betonowych (materiał zakupiony przez wykonawcę) - jednostka: 1m wymienionego obrzeża

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- rozebranie zniszczonego obrzeża,

- wyznaczenie rzędnych obrzeża po naprawie, (ew. pozyskanie i wywóz urobku niezbędnego do regulacji podłoża i pobocza należy uwzględnić w kalkulacji);

- ułożenie obrzeża (materiał wykonawcy) na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  5cm.

- uformowanie i zagęszczenie pobocza wymagane dla właściwej stabilizacji obrzeża.

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń, w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.8 Naprawa obrzeży betonowych  (materiał z odzysku) - jednostka: 1m wymienionego obrzeża

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- rozebranie i oczyszczenie zniszczonego obrzeża,

- wyznaczenie rzędnych obrzeża po naprawie, (ew. pozyskanie i wywóz urobku niezbędnego do regulacji podłoża i pobocza należy uwzględnić w kalkulacji);

- ułożenie obrzeża (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo – piaskowej o grubości  5cm.

- uformowanie i zagęszczenie pobocza wymagane dla właściwej stabilizacji obrzeża.

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń, w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.9 Remont uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych (materiał wykonawcy) – jednostka: 1sztuka

Należy przewidzieć konieczność wymiany i regulacji wysokościowej włazów studzienek i/lub wpustów ulicznych. W ramach prac należy przewidzieć odkucie i rozbiórkę nawierzchni i podbudowy wokół studzienki lub wpustu, zdjęcie uszkodzonego elementu, ułożenie i zagęszczenie betonu, osadzenie nowej studzienki lub kratki na zaprawie cementowej, uzupełnienie podbudowy i nawierzchni wokół wpustu lub studzienki (o powierzchni do 1m2), porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.10 Regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacji i wpustów ulicznych (materiał z rozbiórki) – jednostka: 1sztuka

Należy przewidzieć konieczność regulacji wysokościowej włazów studzienek i/lub wpustów ulicznych. W ramach prac należy przewidzieć odkucie i rozbiórkę nawierzchni i podbudowy wokół studzienki lub wpustu, zdjęcie regulowanego elementu, ułożenie i zagęszczenie betonu, osadzenie włazu lub kratki na zaprawie cementowej, uzupełnienie podbudowy i nawierzchni wokół wpustu lub studzienki (o powierzchni do 1m2), porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.11  Wymiana uszkodzonych przepustów drogowych (materiały wykonawcy) – jednostka: 1m ułożonego przepustu

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

-    odkucie i rozbiórkę nawierzchni i podbudowy;

- wykonanie wykopu o głębokości do 0,30m;

- usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych (występują rury o średnicach D400 – D600 w   ilości: D400 – 50%, D500 – 30%, D600 – 20%);

- uzupełnienie ławy żwirowej o grubości 0,20m;

- ułożenie nowych rur żelbetowych (materiał wykonawcy);

- uszczelnienie spoin między kręgami;

- wykonanie pokrywy z chudego betonu grubości 10cm;

- wykonanie  i zagęszczenie nasypu;

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

Kalkulację należy przygotować dla 1m wymiany przepustu. Odtworzenie podbudowy i nawierzchni zostaną wycenione wg innych pozycji specyfikacji.

2.12 Czyszczenie studzienek ściekowych - jednostka: 1szt.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- zdjęcie kratki ściekowej z osadnika;

- usunięcie zanieczyszczeń z osadnika;

- wypłukanie osadnika;

- założenie kratki ściekowej;

- uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń, w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.13  Wymiana uszkodzonych studni chłonnych wraz z osadnikami (materiały wykonawcy) – jednostka: 1kpl złożony ze studni D1200, głębokość 2,50m, osadnika D500, głębokość 1,8m, przykanalika PVC D160, głębokość 1,20m, długość l=3,0m

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- odkucie i rozbiórkę nawierzchni i podbudowy wokół studzienki;

- wykonanie wykopu o głębokości do 3,0m dla studni, do 2,3m dla osadnika i do 1,40m dla przykanalika;

- wymiana uszkodzonych rur;

- uzupełnienie podłoża ze żwiru do grubości 0,20m;

- wykonanie warstwy filtracyjnej z materiału kamiennego, grubość warstwy 30cm, z przekładką z geowłókniny;

- założenie pokryw, włazów i wpustów ulicznych typu ciężkiego;

- uzupełnienie i zagęszczenie nasypu;

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja gruntu i ew. odpadów zgodnie z przepisami   o ochronie środowiska.

Odtworzenie nawierzchni rozliczona zostanie wg odrębnych zasad.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.14  Wymiana uszkodzonych studni rewizyjnych i połączeniowych kanalizacji deszczowej (materiały wykonawcy) – jednostka: 1kpl złożony ze studni D1200, głębokość 2,50m

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- odkucie i rozbiórkę nawierzchni i podbudowy wokół studzienki;

- wykonanie wykopu o głębokości do 3,0m dla studni i do 1,40m dla przykanalika;

- uzupełnienie podłoża ze żwiru do grubości 0,20m;

- ułożenie płyty dennej;

- wymiana uszkodzonych rur;

- wykonanie podłączeń przykanalików i wymaganych uszczelnień

- założenie pokrywy i włazu ulicznego typu ciężkiego;

- uzupełnienie i zagęszczenie nasypu;

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja gruntu i ew. odpadów zgodnie z przepisami   o ochronie środowiska.

Odtworzenie nawierzchni rozliczona zostanie wg odrębnych zasad.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.15  Wymiana uszkodzonych osadników kanalizacji deszczowej (materiały wykonawcy) – jednostka: 1kpl złożony z osadnika D500, głębokość 1,8m

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu o głębokości do 2,3m dla osadnika i dla przykanalika o głębokości do 1,5m, szerokości 40cm i długości do 4,0m

- wykonanie podłoża z piasku do grubości 0,20m;

- wymiana uszkodzonych rur;

- wykonanie podłączeń przykanalików i wymaganych uszczelnień

- założenie pokrywy i wpustu ulicznego typu ciężkiego;

- uzupełnienie i zagęszczenie nasypu z gruntu dowiezionego (wymiana gruntu);

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami   o ochronie środowiska.

Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni rozliczona zostanie wg odrębnych zasad.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.16  Wymiana uszkodzonych rur kolektora kanalizacji deszczowej (materiały wykonawcy) – jednostka: 1m wymienionego kolektora

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu o głębokości do 1,80m;

- usunięcie uszkodzonych rur;

- uzupełnienie podłoża z piasku o grubości 0,20m;

- ułożenie nowych rur o średnicy D300 z PVC (materiał wykonawcy);

- uszczelnienie spoin;

- połączenie z pozostałymi elementami kanalizacji;

- wykonanie  i zagęszczenie nasypu z gruntu dowiezionego (wymiana gruntu);

- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni rozliczona zostanie wg odrębnych zasad.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.17  Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- wykonanie wykopu pod fundament o głębokości do 1,0m;

- ustawienie szalunku;

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem;

- pielęgnacja betonu;

- demontaż szalunku, zatarcie powierzchni betonowej;

- wykonanie izolacji ściany;

- uzupełnienie i zagęszczenie nasypów;

- oczyszczenie przepustu;

- regulacja rowu na odcinku 5m z każdej strony przepustu.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

Szczegółowe Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych

| Nazwa zamówienia: | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Lesznowola w 2010 roku. |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego: | Drogi na terenie miasta i Gminy Lesznowola |
| --- | --- |

| Numer specyfikacji | SST 3 |
| --- | --- |

| Grupa robót: | 452, |
| --- | --- |

| Klasy robót: | 4523, |
| --- | --- |

| Kategorie robót: | 45233, |
| --- | --- |

| Nazwa i adres zamawiającego: | Urząd Gminy Lesznowola ul. GRN 60 05-530 Lesznowola |
| --- | --- |

Podstawa prawna niniejszego dokumentu: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe odnoszące się do wykonania i odbioru robót w ramach zadania:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Lesznowola w 2010 roku.

2.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu przepisów technicznych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót zgodnych z CPV podanym na stronie tytułowej  w ramach przedmiotowego zadania.

1.3. Materiały

Wykonawca do realizacji zamówienia pozyska pełnowartościowe wyroby budowlane posiadające atesty, certyfikaty itp. określone przepisami prawa dokumenty. Jeżeli przewidziana do wykonania naprawa będzie wymagała zastosowania wyrobów innych niż opisane poniżej, wykonawca może otrzymać polecenie zastosowania innych materiałów o cenach identycznych lub zbliżonych do zaoferowanych. Decyzję o rodzaju zastosowanych wyrobów podejmie osoba wskazanego przez zamawiającego.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno – asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi, grubość warstwy 4 cm, ubytek  o powierzchni do 5 metrów kwadratowych.

Przyjmuje się, że wypełnienie masą mineralno – bitumiczną ubytków o powierzchni, po wycięciu, do 5 metrów kwadratowych będzie wymagało:

- oczyszczenie odsłoniętej podbudowy,

- wycięcie piłą foremnych pól do naprawy ubytków,

- wyrównanie i uzupełnienie głębszych (ponad 8cm) ubytków łamanym materiałem kamiennym lub destruktem asfaltowym do głębokości 6cm (wraz  ze starannym  zagęszczeniem),

- skropienie podbudowy emulsją bitumiczną,

- wykonanie nawierzchni asfaltowej,

- pokrycie emulsją połączeń starej i nowej warstwy bitumicznej .

Należy dostosować rzędne miejsca dokonanej naprawy do rzędnych otaczającej jezdni, dopuszcza się przy tym, jeśli nie pogorszy to komfortu osób prowadzących pojazdy, zawyżenie miejsca naprawy w celu poprawy warunków odprowadzania wody z jezdni na pobocze. Dopuszcza się, jeżeli będą wymagały tego warunki lokalne, wykonanie naprawy poprzez ułożenie mieszanki mineralno – bitumicznej o większej grubości do 8cm. Konieczność taka musi być potwierdzona przez przedstawiciela zamawiającego. Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie naliczone w wysokości zwiększonej proporcjonalnie do grubości ułożonej mieszanki o 25% jednostkowej ceny ofertowej za każdy dodatkowy 1cm grubości warstwy /1m2. Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót i jego otoczenie. W szczególności należy zebrać  pozostałe po naprawach odpady bitumiczne i  kruszywa. Kategorycznie zabrania się pozostawiania odpadów w miejscu robót, szczególnie zasypywania  rowów i zawyżania poboczy dróg resztkami odpadów.

2.2  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno – asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi, grubość warstwy 4 cm,  naprawa powierzchni większej niż 5 m2 do 100m2.

Przyjmuje się, że wypełnienie masą mineralno – bitumiczną ubytków o powierzchni, po wycięciu, powyżej 5 metrów kwadratowych będzie wymagało:

- wycięcie brzegów lub sfrezowanie fragmentów naprawianej nawierzchni;

- oczyszczenie odsłoniętej podbudowy,

- wyrównanie i uzupełnienie głębszych ubytków łamanym materiałem kamiennym lub destruktem do głębokości 6cm (wraz  ze starannym  zagęszczeniem),

- skropienie podbudowy emulsją bitumiczną,

- wykonanie naprawy poprzez ułożenie nakładki bitumicznej ręcznie lub za pomocą rozściełacza,

- właściwe, dostosowane do zastosowanych wyrobów zagęszczenie mieszanki,

- pokrycie emulsją połączeń starej i nowej warstwy bitumicznej .

Zamawiający nie wyklucza, że naprawy te będą dokonywane bez konieczności wycięcia uszkodzonej warstwy bitumicznej i będą wykonywane poprzez położenie masy na istniejącej nawierzchni lub zniszczonej podbudowie. Należy dostosować rzędne miejsca dokonanej naprawy do rzędnych otaczającej jezdni, dopuszcza się przy tym, jeśli nie pogorszy to komfortu osób prowadzących pojazdy, zawyżenie miejsca naprawy w celu poprawy warunków odprowadzania wody z jezdni na pobocze. Dopuszcza się, jeżeli będą wymagały tego warunki lokalne, wykonanie naprawy poprzez ułożenie mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości powyżej 4cm. Konieczność taką musi potwierdzić przedstawiciel zamawiającego. Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie naliczone w wysokości zwiększonej proporcjonalnie do grubości ułożonej mieszanki o 25% jednostkowej ceny ofertowej za każdy dodatkowy 1cm grubości warstwy /1m2. Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót i jego otoczenie. W szczególności należy zebrać  pozostałe po naprawach odpady bitumiczne i  kruszywa. Kategorycznie zabrania się pozostawiania odpadów w miejscu robót, szczególnie zasypywania  rowów i zawyżania poboczy dróg resztkami odpadów.

2.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy 4cm, naprawa powierzchni większej niż 100 m2

Naprawy uszkodzonej nawierzchni o powierzchni większej niż 100 metrów kwadratowych, będą dokonywane bez konieczności wycięcia uszkodzonej istniejącej warstwy bitumicznej, poprzez położenie mieszanki mineralno-bitumicznej na istniejącej nawierzchni lub zniszczonej podbudowie za pomocą rozściełacza. Zakłada się że roboty będą polegały m.in. na:

- ewentualnym sfrezowaniu fragmentów naprawianej nawierzchni;

- oczyszczenie odsłoniętej podbudowy, a następnie jej wyrównanie,

- wyrównanie i uzupełnienie głębszych ubytków tłuczniem (wraz  ze starannym  zagęszczeniem),

- skropienie podbudowy emulsją bitumiczną,

- wykonanie nakładki bitumicznej za pomocą rozściełacza,

- zagęszczenie mieszanki,

- pokrycie emulsją połączeń starej i nowej warstwy bitumicznej .

Należy dostosować rzędne miejsca dokonanej naprawy do rzędnych otaczającej jezdni, dopuszcza się przy tym, jeśli nie pogorszy to komfortu osób prowadzących pojazdy, zawyżenie miejsca naprawy w celu poprawy warunków odprowadzania wody z jezdni na pobocze. Dopuszcza się, jeżeli będą wymagały tego warunki lokalne, wykonanie naprawy poprzez ułożenie mieszanki mineralno – bitumicznej o większej grubości. Konieczność taka musi być potwierdzona przez przedstawiciela zamawiającego w formie protokołu konieczności. Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie naliczone w wysokości zwiększonej proporcjonalnie do grubości ułożonej mieszanki o 25% jednostkowej ceny ofertowej za każdy dodatkowy 1cm grubości warstwy /1m2.  Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót i jego otoczenie. W szczególności należy zebrać  pozostałe po naprawach odpady bitumiczne i  kruszywa. Kategorycznie zabrania się pozostawiania odpadów w miejscu robót, szczególnie zasypywania  rowów i zawyżania poboczy dróg resztkami odpadów.

2.4 Wykonanie  podbudowy z łamanego materiału kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy 3cm – uzupełnienie głębokich ubytków,

W ramach remontu, dopuszcza się w przypadku głębokich ubytków powyżej 8cm wypełnienie do głębokości 6cm materiałem kamiennym. W ramach robót należy dowieźć rozłożyć, wyprofilować i zagęścić kruszywo o składzie mieszanki optymalnej. Dopuszczalne użycie innego kruszywa naturalnego innych frakcji, po uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego. Do zagęszczenia stosować zagęszczarkę lub walec wibracyjny lub statyczny. Po zagęszczeniu kruszywa musi być zachowany spadek poprzeczny jezdni. Ocena jakości dokonanego zagęszczenia, w tym zachowania właściwego spodku następuje po zagęszczeniu drogi. Dopuszcza się wykonywania w ramach tej pozycji SST warstw o innych grubościach – koszt ich wykonania będzie proporcjonalny do kosztów wykonania warstwy grubości 3cm. Zamawiający wymaga by kruszywo dobrze się zagęszczało i zostało dobrze zagęszczone. Ilość zużytego kruszywa będzie obliczona po wykonaniu zadania. W zależności od lokalnych warunków dopuszcza się stosowanie warstwy kruszywa o zróżnicowanej grubości; do obliczenia ilości kruszywa grubość warstwy będzie uśredniona.

2.5 Ścinanie poboczy mechaniczne, grubość warstwy ścinanej do 10cm, - analogia - profilowanie poboczy w celu umożliwienia spływu wód na pobocze (bez wywozu nadmiaru gruntu)

W przypadku gdy prowadzone roboty  nie pozwolą na odprowadzenie wód poza jezdnię ze w zamawiający żąda usunięcia nadmiaru gruntu.

Na skutek  ścinania poboczy nie może zmniejszyć się przekrój rowu odwadniającego przy drodze, jeśli on istnieje. Materiał ze ściętego pobocza należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce pasa drogowego (wraz z właściwym wyprofilowanie i zagęszczeniem) będzie realizowane w ramach środków finansowych  przewidzianych za ścinanie pobocza.

Wywóz gruntu poza pas drogowy będzie dodatkowo opłacony, zgodnie z zasadami przewidzianymi w pkt. 2.8.

W ramach zlecenia na ścinanie poboczy należy wykonać, bez dodatkowego wynagrodzenia, roboty porządkowe na miejscu robót – włącznie z ręcznym wyrównaniem pobocza w celu poprawy estetyki drogi.

2.6 Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie - analogia - wykonywanie rowów odwadniających

W przypadku gdy naprawy nawierzchni bitumicznych nie mogą być trwale wykonane ze względu na częste zalewania poboczy wodami opadowymi, zamawiający żąda wykonania wykopów - rowów odwadniających wzdłuż jezdni. Przekrój oraz wymiary rowu wskaże zamawiający. Wynagrodzenie będzie odpowiadało rzeczywistej objętości wykonanego rowu odwadniającego.

Materiał z wykonanego rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy.  Wbudowanie w inne miejsce pasa drogowego (wraz z właściwym wyprofilowanie i zagęszczeniem) będzie realizowane w ramach środków finansowych  przewidzianych na wykonanie rowu.

Wywóz gruntu poza pas drogowy będzie dodatkowo opłacony, zgodnie z zasadami przewidzianymi w pkt. 2.8.

W ramach zlecenia na wykonanie rowów należy wykonać, bez dodatkowego wynagrodzenia, roboty porządkowe na miejscu robót – włącznie z ręcznym wyrównaniem rowu, w celu poprawy estetyki drogi.

2.7 Wykopy wykonywane mechanicznie na odkład - analogia- profilowanie rowów odwadniających

W przypadku gdy naprawy dróg bitumicznych nie mogą być skuteczne w dłuższym czasie ze względu wodę na poboczach i jezdniach, (wcześniej nastąpiła dewastacja lub inne zniszczenie rowów) zamawiający żąda wykonania profilowania rowów. Roboty będą dotyczyły wierzchnich warstw gruntu. Należy przewidzieć konieczność, w razie potrzeby, bez dodatkowego wynagrodzenia, zerwania darniny i likwidacji drobnych zakrzaczeń. Zakres robót oraz docelowe wymiary rowu wskaże zamawiający. Wynagrodzenie będzie odpowiadało rzeczywistej powierzchni  profilowanego rowu odwadniającego.

Materiał z profilowanego rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy.  Wbudowanie w inne miejsce pasa drogowego (wraz z właściwym wyprofilowanie i zagęszczeniem) będzie realizowane w ramach środków finansowych  przewidzianych na profilowanie rowu.

Wywóz gruntu poza pas drogowy będzie dodatkowo opłacony, zgodnie z zasadami przewidzianymi w pkt. 2.8.

W ramach zlecenia na profilowanego rowu należy wykonać, bez dodatkowego wynagrodzenia, roboty porządkowe na miejscu robót – włącznie z ręcznym wyrównaniem rowu, w celu poprawy estetyki drogi.

2.8 Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,6 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat.1-2 - analogia - Wywóz nadmiaru gruntu z poboczy i rowów odwadniających. Dopłata za każdy rozpoczęty km odległości transportu gruntu samochodami samowyładowczymi.

Nadmiar gruntu z budowanego lub profilowanego rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wywieźć poza pas drogowy.  Zamawiający nie narzuca rodzaju maszyn i samochodów którym należy wykonywać czynności; wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia jezdni spowodowane wykonywaniem robót za pomocą maszyn i środków transportu nie odpowiadających nośności drogi. Jest zobowiązany do ew. likwidacji zniszczeń we wszystkich drogach którymi będzie wykonywany transport.

Wynagrodzenie będzie odpowiadało rzeczywistej ilości przewiezionego gruntu oraz odległości na jaką będzie trzeba zorganizować transport, przy czym nie może ona być większa niż 5 km od miejsca prowadzenia robót. Zamawiający nie jest w stanie wskazać w czasie sporządzania niniejszych dokumentów, miejsca w które należy odwieźć nadmiar gruntu. Wykonawca musi liczyć się z tym, że sam będzie musiał znaleźć miejsce zwałki nadmiaru gruntu.

W ramach zlecenia na wywóz gruntu należy wykonać, bez dodatkowego wynagrodzenia, roboty porządkowe na miejscu robót – włącznie z ręcznym wyrównaniem i wyprofilowaniem miejsca zwałki gruntu przed załadunkiem.